## Slide 1
- 광유전학 (Optogenetics)
# 유전적으로 변형된 신경에 빛을 이용한 자극으로 감정, 행동, 통증 등을 제어하는 신경공학 연구 분야
# 중추 및 말초 신경을 직접 자극하여, 호르몬 분비, 운동 및 감각, 통증 관련 신경 자극/억제를 통해 질병의
치료 및 예방, 통증의 관리
# 유연하고 생체 친화적인 소재로 무선 동작 가능한 초소형 광자극소자의 개발 및 실제 적용을 목표로 연구
Fig 2. Optogenetics, tested in rodents, can control electrical activity
Fig 1. Experimental rodents with a optogenetic device

## Slide 2
유연 소재를 기반으로 생체에 영향이 적은 바이오 메디컬 소자를 개발
무선 광유전학 소자
무선 통신 및 전력 전송 기술
in vivo 약물 전달 시스템
기능성 나노 소재
적은 전력으로 동작할 수 있는 안테나 환경
스마트 센서 소자 및 시스템
바이오응용소재/소자 연구실

## Slide 3
생체친화형 유연 소재 기반의 in vivo 광유전학용 무선 광자극 소자 개발
- 손상된 척수 신경 주위에 삽입되어 안정적으로 장기간 구동 가능한 무선 광유전학 소자 구현
- 삽입 후 최소 4주간, 최소 30 cm 거리에서도 무선 구동이 가능하도록 구현
In vivo 회복기전 연구를 위한 무선 약물전달 시스템 개발
- 척수손상 및 회복과정의 기전 연구를 위한 in vivo 약물 전달 시스템 구현
- 무선 약물 전달 시간, 주입량, 약물 종류에 따른 정량적 회복과정 분석 가능
1차년도 연구개발목표 (과제계획서)
과 제 명 | 광학이미징 및 융합기술 개발을 통한 척수 부분손상과 회복기전 연구

## Slide 4
(I) Soft, Wireless Optogenetic device
(II) Wireless drug delivery system
Optimization of antenna and related circuit Characterization of passivation layer
Stretchability test
Fabrication of microfluidics channel
Preparation and characterization of expandable layer
Wireless micro-heater design and operation
On-going project
On-going project
＃ 유연 소재 기반 무선 광유전학 소자 개발
척수 신경 주위에 삽입하여 구동 가능한 광유전학 소자
- 삽입 후 대략 30 cm 거리에서도 무선 구동이 가능하도록 구현
＃ In vivo 회복 기전 연구를 위한 무선 약물전달 시스템 개발
- 척수손상 및 회복과정 연구를 위한 in vivo 약물 전달 시스템
- 약물 전달 시간, 주입량, 종류에 따른 정량적 회복과정 분석
Fig 3. Antenna required for optogenetic devices
Fig 4. Micro-heater-powered drug delivery system

## Slide 5
1. Microfluidics channel
Glass 및 Si wafer 표면 개질 공정 완료
Photolithography 통한 SU-8 Patterning test 완료
SU-8 mold 제작을 위한 Si 표면 개질 공정 완료
Microfluidics channel 설계 진행중
2. Thermally expandable layer
Thermally expandable sphere 준비 완료
PDMS/sphere 복합체 준비 완료
온도 별 팽창률, 최적 코팅 두께 검토 중
3. Wireless micro-heater
Micro-heater 무선 구동 확인
현재 조건에서 80 OC 도달
목표: 온도 100 OC, 안테나 크기 1/8
Temperature(℃)
Time(sec)
0 60 120
-Micro-heater (Pt)
Total size: 2.63 x 2.6 mm²
Heat line width: 200㎛
Thickness: 100nm
-Antenna (Al)
Exterior diameter: 74X74 mm²
Interior diameter: 69X69 mm²
Number of rotations : 5

## Slide 6
Objectives:
Double-layers stacking antenna design for optogenetics application
Technical Approach:
Technical Accomplishments:
Representative Results:
Kiwoong Hong, Univ. of Ulsan, kiwoonghong@ulsan.ac.kr
Consider a method of increasing the number of rotations of the antenna in the same area and minimizing the area.
Using the spin coating of PDMS and the thin aluminum foil as its benefit, the antenna is manufactured using a stack method.
The antenna is made in a stretchy shape.
LED on the bottom layer, and the spin-coated top layer needs to be reversed, so it is printed symmetrically to the left and right.
Punching equipment
The LED light was successfully turned on.
When the same power was supplied, it was confirmed that the brightness was significantly different from that of the single-layer antenna.
In the future, we plan to build more layers.
Optical Microscope images
LED layer (Bottom)
Spin-coated layer (Top)
Put the two layers together and punch the joint.
The conductive epoxy paste is pushed into the hole to connect two layers.
1 mm
0.75 mm puncher
※ 10 W power
Single-layer
antenna
(100 pF Cap.)
Double-layer
antenna
(No Cap.)