## Slide 1
충격담금질 : LASER 표면조사 담금질 (Self-Quenching)
과정
유도방출
10eV 이상의 에너지가 가해진다 (11,000°C 이상)
전자빔
플라즈마(이온빔)
레이저
단색성
직진성
산업현장에서 많이 쓴다

## Slide 2
으로 진공챔버가 필요 없음.
레이저 표면개질의 단점
CO2 레이저(파장 10.6 μm) 금속 표면개질의 경우, 표면반사 발생, 입사빔(<10%)의 일부만 가열에 기여함.
- 레이저 표면흡수율을 개선하기 위하여 흡광재 도포가 필요함. (흡광재 도포 후 ~80%)
(흡광재 : 인산-망간, 흑연콜로이드..,)
- 레이저 표면경화 깊이가 레이저 입사각도에 의하여 결정됨.
레이저 표면개질의 장점
- 직진성 : 진공상태가 아닌 대기 중에서도 직진성을 갖고 있기 때문에 원하는 부위에 국소적으로 담금질 처리가 가능
- 단색성 : 조사하는 에너지가 일정해서 일정한 파장을 갖고 있어 색이 단색이다.
- Self-quenching : 조사를 중단하면 나노세컨드 이하의 시간내에 빠르게 냉각된다. (전자빔, 플라즈마, 레이저의 공통점)
전자빔은 MFP 확보를 위해 고진공 필요
운용비용은 사실상 전자빔과 별 차이 없음
전자빔은 설비 비용이 높으나 운용 비용은 낮은 반면
레이저는 설비 비용은 높지 않으나 운용 비용이 높다
평균 4%정도의 부피팽창이 발생하는 마텐사이트 경화와 달리 전자빔, 레이저, 플라즈마와 같은 충격담금질은 치수 변화가 거의 없다
레이저와 전자빔의 차이 정리 해두기
레이저는 평면처리만 가능
전자빔은 3차원 처리도 가능
레이저는 표면침투율을 높이기 위해 흡광재를 발라줘야 한다
레이저의 반사를 방지하는 물질
전자빔은 전압을 조절해서 침투율 조절 가능

## Slide 3
He-Ne
■ He-Ne 레이저 출력 : ~100mW, CO2 레이저 출력 : ~ 45kW
표면에서 임계 깊이를 기준으로 마텐사이트 처리 여부가 극명하게 갈린다
냉각속도와 관련이 있다
나노세컨드 단위로 초냉각이 일어나기 때문이다
레이저는 빛이기 때문에 빛의 특징을 가지고 있다
이 그림
중요

## Slide 4
■ 담금질 변형이 매우 작은 것이 특징임.
■ 고주파 담금질과 비교하면, 변형을 1/4~1/8 수준으로 줄일 수 있음.
■ 레이저 열처리는 표면담금질 외에도 Mn, W, Mo 등의 피복층에 레이저를
조사하여 용융을 이용한 합금층 생성이 가능하다.
레이저의 흡수를 방지하기 위해 흡광재를 뿌리는데 그 위에 레이저를 조사하면 표면의 피처리물과 함께 녹으면서 새로운 합금층을 형성하게 된다.
충격 담금질의 특징
나노세컨드 단위의 냉각이 일어나기 때문에 냉각속도 조절을 위해 합금원소를 첨가하는 기존의 방법이 필요 없어 굳이 비싼 합금강을 사용할 필요가 없다
이 모든 것이 Supercooling이 가능하기 때문이다